|  |  |
| --- | --- |
| **Условия эксплуатации кабеля КПСЭнг (А)-FRLS:** |  |
| Класс пожарной опасности кабелей  -тип исполнения **КПCЭнг(А)-FRLS** | ГОСТ 31565-2012  П1б.1.2.2.2. |
| Диапазон допустимых температур КПСЭнг(А)-FRLS:  - при эксплуатации - при монтаже | от -50°С до +75°С от -10°С до +50°С |
| Минимальный радиус изгиба кабеля КПСЭнг,  Dн - max наружный размер кабеля КПСЭнг(А)-FRLS: | 10хDн |
| Минимальный срок службы | 30 лет |